生产异常记录表

| 发生时间 | 2012.4.16 | 记录人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 不良现象描述 | 加工3.5mm薄板时精矫机入口发生频繁撞板现象，影响生产效率； |
| 原因分析 | 1、精矫机夹送辊漏油，导致夹送辊下压量不够； 2、加工钢板太薄，板头有点翘，导致钢板无法进入精矫机； |
| 纠正措施 | 1、对漏油处进行紧急维修，采取手动操作夹送辊的上升与下降； 2、初矫时调节下压量，使板头尽量平整； |
| 效果确认 | 采取上述措施后，可以正常进行生产。 |
| 处理意见 |  |
| 备 注 |  |